Утверждаю

Ректор Мордовского госуниверситета 
__________________ Н. П. Макаркин

26 июля 2000 г.

ПЕНОБЕТОН

Технические условия

ТУ 5870-001-21655395-2000

Введены впервые

Срок введения с 01.08.2000

| Согласовано: | Разработано: |
| --- | --- |
| Начальник Республиканской инспекции государственного архитектурно-строительного надзора РМ __________________ П.Г. Дурдаев __________________ 2000 г. | Мордовский госуниверситет _________________ В.Д. Черкасов 26 июля 2000г. |
| Начальник цеха ячеистых бетонов ОАО “Саранскстройзаказчик” __________________ В.Г. Пинясов ______________________ 2000г. | ОАО ПСХК “Саранскстройзаказчик” ___________________ А.И. Меркушин ____________________ 2000 г. |

Саранск 2000 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие технические условия распространяются на пенобетон, предназначенный для изготовления блоков стеновых мелких и изделий теплоизоляционных, применяемых в жилищном строительстве.

# 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Пенобетон должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и ГОСТ 25192.

1.2. Классификация

1.2.1. Пенобетон подразделяют:

- по назначению;

- по условиям твердения;

- по видам вяжущих и кремнезёмистых компонентов.

1.2.2. По назначению пенобетон подразделяют на:

- конструкционный;

- конструкционно-теплоизоляционный;

- теплоизоляционный.

1.2.3. По условиям твердения пенобетон подразделяют на:

- неавтоклавный - твердеющий в естественных условиях. При электропрогреве или в среде насыщенного пара при атмосферном давлении.

1.2.4. По виду вяжущих и кремнезёмистых компонентов пенобетон подразделяют:

- по виду основного вяжущего:

- на цементных вяжущих, в которых содержание портландцемент 50 % и более по массе;

- по виду кремнезёмистого компонента:

- на природных материалах - тонкомолотом кварцевом песке, известняковой муке, доломитовой муке.

1.2.5. Наименование пенобетона должно включать как основные, так и специфические признаки: назначение, условия твердения, вид вяжущего и кремнезёмистого компонента.

1.3. Характеристики.

1.3.1. Прочность пенобетона характеризуется классами по прочности на сжатие или марками. Для пенобетона установлены следующие классы: В0,5; В0,75; В1; В1,5; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; B10; B12,5; B15.

Показатели прочности пенобетона на сжатие характеризуются марками М5; М7,5; М10; М15; М25; М35; М50; М75; М100; М150; М200.

1.3.2. По показателям средней плотности назначают следующие марки пенобетона в сухом состоянии: D300; D350; D400; D500; D600; D700; D800; D900; D1000; D1100; D1200.

1.3.3. Для пенобетонов конструкций, подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию, назначают и контролируют следующие марки пенобетона по морозостойкости:F15; F25; F35; F50; F75.

Назначение марки пенобетона по морозостойкости проводят в зависимости от режима эксплуатации конструкций и расчетных зимних температур наружного воздуха в районах строительства.

1.3.4. Показатели физико-механических свойств пенобетона приведены в табл. 1.

1.3.5. Усадка пенобетона при высыхании для бетонов марок D600 - D1200 не должна превышать 3 мм/м.

1.3.6. Показатели физико-технических свойств пенобетона приведены в табл. 2.

1.3.7. Коэффициент теплопроводности пенобетона не должен превышать значений, приведенных в табл. 2 более чем на 20 %.

Таблица 1

Показатели физико-механических свойств пенобетона

| Вид пенобетона | Марка пенобетона по средней плотности | Пенобетон неавтоклавный |
| --- | --- | --- |
|  |  | Марка по прочности на сжатие | Марка по морозостойкости |
| Теплоизоляционный | D300 | M5 | Не нормируется |
|  | D350 | M5 | Не нормируется |
|  | D400 | M5 | Не нормируется |
|  | D500 | M5 M7,5 | Не нормируется |
| Конструкционно-теплоизоляционный | D600 | M10 M15 M20 | F15 |
|  | D700 | M15 M20 | F15; F25 |
|  | D800 | M25 M35 | От F15 до F 50 |
|  | D900 | M35 M50 | От F15 до F50 |
| Конструкционный | D1000 | M35 M50 M75 | От F15 до F50 |
|  | D1100 | M50 M75 | От F15 до F50 |
|  | D1200 | M75 M100 M150 | От F15 до F50 |

Таблица 2

Нормируемые показатели физико-механических свойств пенобетона

| Вид пенобетона | Марка бетона по средней плотности | Коэффициент | Сорбиционная влажность бетона, %, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплопроводности, ВТ/(м∙( (С), не более, бетона в сухом состоянии, изготовленного | Паропроницаемости, мг/(м∙( ч∙( Па), не менее, бетона, изготовленного | При относительной влажности воздуха 75 % | При относительной влажности воздуха 97 % |
|  |  |  |  | Бетон, изготовленный |
|  |  | На песке | На известняковой муке | На песке | На известняковой муке | На песке | На известняковой муке | На песке | На известняковой муке |
| Теплоизоляционный | D300 | 0,08 | 0,08 | 0,26 | 0,23 | 8 | 12 | 12 | 18 |
|  | D400 | 0,10 | 0,09 | 0,23 | 0,20 | 8 | 12 | 12 | 18 |
|  | D500 | 0,12 | 0,10 | 0,20 | 0,18 | 8 | 12 | 12 | 18 |
| Конструкционно-теплоизоляционный | D500 | 0,12 | 0,10 | 0,20 | 0,18 | 8 | 12 | 12 | 18 |
|  | D600 | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,16 | 8 | 12 | 12 | 18 |
|  | D700 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 8 | 12 | 12 | 18 |
|  | D800 | 0,21 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 10 | 15 | 15 | 22 |
|  | D900 | 0,24 | 0,20 | 0,12 | 0,11 | 10 | 15 | 15 | 22 |
| Конструкционный | D1000 | 0,29 | 0,23 | 0,11 | 0,10 | 10 | 15 | 15 | 22 |
|  | D1100 | 0,34 | 0,26 | 0,10 | 0,09 | 10 | 15 | 15 | 22 |
|  | D1200 | 0,38 | 0,29 | 0,10 | 0,08 | 10 | 15 | 15 | 22 |

1.3.8. Отпускная влажность пенобетонов изделий не должна превышать (по массе), %: 25 - на основе песка; 35 - на основе известняковой муки

1.3.9. Материалы

1.3.9.1. Вяжущие, применяемые для пенобетонов:

- портландцементы по ГОСТ 10178 (не содержащий добавок тоепела, глиежа, трассов, глинита, опоки, пеплов) марки М400, М500 с содержанием трехкальциевого алюмината не более 6 %.

1.3.9.2. Кремнеземистые компоненты, применяемые для пенобетонов:

- Песок по ГОСТ 8736, содержащий SiO2 (общий) не менее 90 % или кварца не менее 75 %, слюды не более 0,5 %, илистых и глинистых примесей не более 3 %.

1.3.9.3. Допускается применять в качестве наполнителя карбонатные материалы (известняковую и доломитовую муку).

1.3.9.4. Удельную поверхность применяемых материалов принимают по технологической документации в зависимости от требуемой средней плотности.

1.3.9.5. Порообразователи, применяемые для пенобетонов:

- пенообразователь на основе белков микробного синтеза "Биопор"; по ТУ 8000-001-480709-99

1.3.9.6. Регуляторы структурообразования, нарастания пластической; прочности, ускорители твердения:

- Стекло жидкое по ГОСТ 13078.

1.3.9.7. Вода для приготовления пенобетонов - по ГОСТ 23732.

1.3.9.8. Подбор составов пенобетона - по ГОСТ 27006, методикам и пособиям, утвержденным в установленном порядке.

1.4. Из пенобетона рекомендуется выпускать блоки стеновые мелкие по ГОСТ 21520 и изделия теплоизоляционные по ГОСТ 5742.

# 6. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Изделия из пенобетона должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

6.2. Поставщик гарантирует соответствие изделий из пенобетона требованиям соответствующих стандартов или технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных соответствующими стандартами и ТУ.